Hilti Concrete Sensors fournit des capteurs sans fil durables associés à une application mobile simple pour fournir aux entrepreneurs généraux d'aujourd'hui des données en temps réel sur leur béton afin d'éclairer leurs décisions. Notre solution est facile à mettre en œuvre et ne nécessite pratiquement aucune modification de vos processus actuels.

SECTION 01 45 29.13

SURVEILLANCE DU BÉTON ET ESSAIS ASSOCIÉS

- GÉNÉRAL

      - DOCUMENTS CONNEXES

        - Les dessins et les dispositions générales du contrat, y compris les conditions générales et supplémentaires et les sections de spécifications de la division 01, s'appliquent à la présente section.

      - SOMMAIRE

        - La section comprend:

          - Les capteurs de béton sans fil encastrés.

          - Les capteurs de béton sans fil encastrés avec émetteurs à distance.

          - Logiciels.

          - Services de test et d'analyse.

        - Exigences connexes:

          - Section 01 45 23 - « Services d'essai et d'inspection »

          - Section 01 45 29 - « Services de laboratoire d'essais »

          - Section 03 20 00 - « Renforcement du béton »

          - Section 03 30 00 - « Béton coulé en place »

          - Section 03 31 00 - « Béton structurel »

          - Section 03 33 00 - « Béton architectonique »

          - Section 03 38 00 - « Béton précontraint »

          - Section 03 39 00 - « Durcissement du béton »

          - Section 03 70 00 - « Béton de masse »

          - Section 09 62 00 - « Revêtements de sol spécialisés »

          - Section 09 65 00 - « Revêtements de sol résilients »

      - EXIGENCES DE RENDEMENT

        - Description:

          - Béton structurel:  Les dispositifs et les services d'essai spécifiés dans cette section facilitent la collecte et l'analyse des données nécessaires à l'estimation de la résistance du béton pendant le processus de maturation.  Tous les dispositifs, logiciels, services d'essai et d'analyse spécifiés dans cette section sont nécessaires pour la collecte et l'analyse appropriées des données conformément à la méthode de maturation de la norme ASTM C1074.

            - Essais pré-construction:  Les essais pré-construction spécifiés déterminent l'énergie d'activation du mélange de béton proposé.

            - Hydratation:  Le système spécifié mesure et enregistre l'humidité relative du béton tout au long du processus de durcissement.

            - Température:  Le système spécifié mesure et enregistre la température du béton tout au long du processus de durcissement.

          - Dalles de plancher en béton:  Le système spécifié mesure et enregistre l'humidité relative des dalles de plancher en béton tout au long du processus de durcissement.

        - Limitations:

          - Béton structurel:  L'ingénieur désigné est le seul responsable de tous les services d'ingénierie structurale associés au projet.  Les dispositions de la présente section n'ont pas pour but de dégager l'ingénieur désigné des travaux de toute responsabilité, ni de limiter la portée de ses services.

          - Dalles de plancher:  Le système spécifié doit être considéré comme une alternative à la méthode d'essai décrite dans la norme ASTM F2170.  Le système spécifié mesure l'humidité relative à l'intérieur de la dalle, plutôt qu'à la surface de la dalle (comme décrit dans la norme ASTM F2170).

          - Coordination:  Une coordination avec les fabricants de revêtements de sol est nécessaire. Des essais supplémentaires, y compris, mais sans s'y limiter, la norme ASTM F710 (alcalinité), peuvent être exigés par le fabricant du revêtement de sol.

      - DÉFINITIONS

        - Énergie d'activation:  Une mesure de la sensibilité à la température des divers matériaux (ciment, sable, adjuvants, etc.) inclus dans le mélange de béton.  L'énergie d'activation du mélange de béton est déterminée par des essais préalables à la construction et constitue un facteur important dans l'estimation de la résistance du béton conformément à la norme ASTM C1074.

        - Âge équivalent:  Un facteur qui reflète la température du béton pendant le temps écoulé du processus de maturation.  L'âge équivalent est un facteur important dans l'estimation de la résistance du béton conformément à la méthode de maturité de la norme ASTM C1074.

        - Méthode de maturité:

          - Général:  Une pratique utilisée pour estimer la résistance en place du béton afin de permettre le début des activités de construction critiques telles que: (1) le décoffrage et le ré-étayage; (2) la post-tension des tendons; (3) la fin de la protection contre le froid; (4) l'ouverture des routes à la circulation; et (5) le contrôle de la qualité du processus de durcissement. Le principe de base de la méthode de la maturité est que la maturité (et la résistance) du béton en cours de durcissement est directement liée à la température du béton et aux propriétés spécifiques du mélange de béton liées à la température (énergie d'activation).

          - Processus: Essais pré-construction: L'énergie d'activation du mélange de béton est déterminée par des essais pré-construction. Hydratation:  La méthode de maturité de la norme ASTM C1074 fournit des estimations fiables de la résistance du béton seulement si une hydratation adéquate est maintenue tout au long du processus de durcissement.  Température:  Les données de température recueillies tout au long du processus de durcissement sont utilisées pour établir un âge équivalent du béton.

          - Analyse:  La résistance du béton est estimée sur la base de l'énergie d'activation du mélange de béton et de l'âge équivalent du béton.

      - RÉFÉRENCES

        - Les normes suivantes sont applicables aux travaux de la présente section:

          - CSA A23.3 – Calcul des ouvrages en béton

          - CSA A23.1/CSA A23.2 - Béton: constituants et exécution des travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées pour le béton

          - ACI 316R - Recommendations for Performance of Concrete Pavements and Concrete Bases.

          - ACI 306 and ACI 306R – Cold Weather Concreting

          - ACI 305 and ACI 305R – Hot Weather Concreting

          - ACI 207 and ACI 207R – Mass Concrete

          - ACI 318 - Building Code Requirements for Structural Concrete.

          - ASTM C1074 - Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.

          - ASTM F2170 - Standard Test Method for Determining Relative Humidity in Concrete Floor Slabs Using in situ Probes.

          - Handbook of Nondestructive Testing of Concrete; publié par CRC.

      - CONFÉRENCE DE PRÉ-INSTALLATION

        - Une conférence de pré-installation sera organisée sur le site du projet pour passer en revue les exigences d'installation et de fonctionnement.  Les participants devront suivre un tutoriel de pré-installation.  Les participants doivent inclure:

          - Le représentant du fabricant

          - Le surintendant du projet

          - Le personnel responsable de la supervision de l'installation du capteur.

          - Le personnel responsable des essais, de la surveillance et du fonctionnement du système.

      - SOUMISSIONS

        - Données sur les produits:  Données sur les produits du fabricant pour chaque type de capteur et données sur les produits du fabricant pour les exigences en matière de logiciel et de matériel.

        - Dessins de coordination:  Indiquent les emplacements proposés de tous les capteurs.  Coordonnent les emplacements des capteurs avec les pénétrations, les ouvertures, les infrastructures, l'armature et les autres obstructions.

        - Révision par le fabricant:  Les dessins de coordination doivent être marqués du tampon du fabricant ou d'une autre indication de ce qui suit:

          - Les dessins de coordination ont été examinés pour vérifier leur conformité générale aux exigences du fabricant.

          - Commentaires / problèmes à résoudre.

          - Nom de l'examinateur.

          - Date de la révision.

        - Qualifications de l'installateur:  Certificat indiquant l'achèvement du tutoriel de pré-construction du fabricant.

        - Qualifications du laboratoire d'essai:  Laboratoire d'essai approuvé par le fabricant.

      - EXIGENCES DE PRÉ-CONSTRUCTION

        - Essais pré-construction: Tester la conception du mélange de béton selon la norme ASTM C1074 avant l'installation des capteurs sur le chantier.

        - Documentation:  Photographier numériquement chaque capteur installé.  Fournir un éclairage et des détails adéquats pour permettre au fabricant de confirmer la bonne installation.  Saisir les photographies numériques en temps réel dans l'application de surveillance du fabricant.

        - Essais:  Effectuer les essais de pré-construction de tous les capteurs avant la mise en place du béton, conformément aux instructions du fabricant.

      - LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

        - Stocker les capteurs dans un endroit sûr, à l'écart des autres matériaux de construction.  Stocker les capteurs dans l'emballage d'origine du fabricant, non ouvert.  Protéger les capteurs contre les intempéries, les chocs et autres sources de dommages potentiels.

      - CONDITIONS DE TERRAIN

        - Les capteurs sont activés par la lumière.  Installer les capteurs dans des conditions de travail bien éclairées.

- PRODUITS

      - SERVICES D’ESSAIS

        - Services d'essais en laboratoire pour fournir un service permettant de tester la conception du mélange souhaité conformément à la norme ASTM C1074 pour le contrôle de la résistance avant l'installation des capteurs.

          - Lieu des essais en laboratoire Hilti Concrete Sensors: 8 Blanchard Rd Burlington, MA 01803. Tél: 800.879.8000, Courriel: concretesensors@hilti.com, Site web: www.hilti.com

      - CAPTEURS

        - Des capteurs sans fil pour assurer la collecte des données de température et d'humidité relative.  Les capteurs doivent permettre la transmission en temps réel des données aux appareils mobiles à l'aide de l'application logicielle Hilti Concrete Sensors.

          - Capteurs de béton Bluetooth de Hilti:

| - Modèle | - Description |
| --- | --- |
| - HCS TH1 | - Capteur de température, de résistance et d'humidité relative |
| - HCS T1 | - Capteur de température et de résistance |
| - HCS T1-B3 | - Capteur de température et de résistance avec une longueur de câble de 91 cm (3pi) |
| - HCS T1-B8 | - Capteur de température et de résistance avec une longueur de câble de 2m (8pi) |
| - HCS T1-B15 | - Capteur de température et de résistance avec une longueur de câble de 5m (15pi) |

          - Capteurs de béton longue portée de Hilti 1):

| - Modèle | - Description |
| --- | --- |
| - HCS T2 | - Capteur de température et de résistance |
| - HCS T2-B3 | - Capteur de température et de résistance avec une longueur de câble de 91 cm (3pi) |
| - HCS T2-B8 | - Capteur de température et de résistance avec une longueur de câble de 2m (8pi) |
| - HCS T2-B15 | - Capteur de température et de résistance avec une longueur de câble de 5m (15pi) |

              - Les capteurs longue portée doivent être utilisés avec le système de passerelle HCSCSGW01-NA.

        - Attributs des capteurs pour tous les modèles:

          - Précision de la température:  +/- 0,1°C (HCS TH1 a une précision de +/- 0,4°C).

          - Précision de l'humidité relative:  +/- 3 % (seulement HCS TH1).

          - Plage de fonctionnement:  0-100% HR

          - Profondeur de l'émetteur: Maximum 6 pouces de la surface du béton.

          - Batterie: Batterie intégrée d'une durée de vie de 2 ans.

          - Pièces jointes: Attache autobloquante.

        - Application logicielle: Logiciel actuel du fabricant, permettant de surveiller en temps réel le durcissement du béton; comprend des graphiques dans l'application pour la température, la résistance et / ou l'humidité relative, des rapports téléchargeables, une bibliothèque de mélanges de béton précédemment testés par un laboratoire d'essai, et des alertes en temps réel.

          - L'application Hilti Concrete Sensors Software est disponible pour les systèmes IOS et Android.

- EXÉCUTION

      - INSTALLATION

        - Installer les capteurs conformément aux recommandations du fabricant, aux documents approuvés et en respectant la relation avec la construction adjacente.

        - Tester les capteurs et le logiciel pour vérifier leur bon fonctionnement et les ajuster jusqu'à l'obtention de résultats satisfaisants.

        - Installer les capteurs dans les cylindres moulés sur place conformément à la section 9.5.4 de la norme ASTM C1074.

        - Poursuivre la surveillance et les essais associés selon les recommandations du fabricant et du prestataire de services d'essais.

FIN DE LA SECTION